Załącznik Nr 2a do SIWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Uwaga: Wykaz należy sporządzić oddzielnie dla każdej części (zadania).

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Nr części (zadania) zamówienia: 1 - 3

| Nr zad. | Opis | Wymagane parametry przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę: obowiązkowo wpisać wartość parametru natomiast w akapicie z opisem własności spoiwa wpisać odpowiednio TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Wpisać nazwę oferowanego spoiwa w zakresie części (zadania) nr 1 |  |
| 1 | spoiwo mineralne i mineralno-cementowe do wykonywania pasów podporowych, izolacyjnych oraz tam i korków izolacyjnych | docelowa wytrzymałość na ściskanie (RC) musi wynosić min.9 MPa (RC min. 9 MPa), wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t powyżej 1,3 m³. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych |  |
| Wpisać nazwę oferowanego spoiwa w zakresie części (zadania) nr 2 |  |
| 2 | spoiwo mineralne i mineralno-cementowe do wykonywania tam i korków izolacyjnych, przeciwwybuchowych | wytrzymałość na ściskanie po upływie 24 godzin (RC24) musi wynosić min. 7 MPa (RC24 min. 7 MPa), wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t powyżej 1,3 m³. Spoiwo do wykonywania tam musi posiadać własności zapewniające odporność konstrukcji tamy o długości nie większej niż 3 m na ciśnienie fali wybuchu o wartości 1 MPa po czasie nie dłuższym niż 24 godz. od zatłoczenia. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych |  |
| Wpisać nazwę oferowanego spoiwa w zakresie części (zadania) nr 3 |  |
| 3 | spoiwo mineralne i mineralno-cementowe ekspansywnych do wypełniania pustek, wykonywania pasów izolacyjnych i ochronnych oraz tam i korków izolacyjnych | docelowa wytrzymałość na ściskanie (RC) musi zawierać się w przedziale 0,1 MPa < Rc < 3 MPa, wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t min. 5 m³. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi na odległość min. 200 m w postaci plastycznej, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Ponadto spoiwo winno zachować plastyczność masy nawet po jednogodzinnym zatrzymaniu urządzenia podającego bez konieczności czyszczenia instalacji przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. |  |

Dla części (zadań) nr 1- 3:

Spoiwa będą dostarczane na paletach w workach zabezpieczonych przed wpływem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

Na każdym opakowaniu będą znajdować się co najmniej następujące informacje:

- nazwa materiału,

- nazwa producenta,

- wymagane środki BHP,

- numer partii i data produkcji.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, 
a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach wszystkich istniejących zagrożeń.

Nr strony w ofercie: ……………………..

- Aktualny Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

nazwa jednostki certyfikującej………………………………………………….………

Nr certyfikatu …………….……………………………………………………….…….

Data wystawienia ………………………………………………………………...……..

Data obowiązywania………………………………………………………………..…...

Nr strony w ofercie…………………………

- Wyniki badań wytrzymałościowych tamy przeciwwybuchowej wykonanej z oferowanych spoiw, z uwzględnieniem wymaganego przez Zamawiającego współczynnika w/s wraz z wnioskami potwierdzającymi jej skuteczność – dla zad. nr 2.

Nr strony w ofercie: ……………………..

- Karta charakterystyki wyrobu.

Nr strony w ofercie: ……………………..

- Instrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

Nr strony w ofercie: ……………………..

- Aktualny Atest Higieniczny.

Nr strony w ofercie: ……………………..

- Ocena toksyczności i szkodliwości - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie).

Nr strony w ofercie: ……………………..

- Wyniki badań potwierdzające wytrzymałość na ściskanie:

- dla zad. 2 - dotyczy wytrzymałości po upływie 24 godz.,

- dla zad. 1, 3 - dotyczy wytrzymałości docelowej,

oraz wydajność (ekspansywność) oferowanych wyrobów (dla zad. nr 1 do 3)                                   przy wymaganym współczynniku w/s.

Z treści sprawozdania z badań powinno wynikać przy jakim współczynniku przeprowadzono badania, a jeżeli z treści sprawozdania z badań powyższe nie wynika wymagane jest przedstawienie tej informacji w formie oświadczenia jednostki, która badanie przeprowadziła.

Nr strony w ofercie: ……………………..

..............................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy